合成树脂乳液内墙涂料产品质量滑县监督抽查实施细则

（2023年版）

本细则适用滑县市场监督管理局组织的合成树脂乳液内墙涂料产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取2份样品，每份不少于3kg，一份为检验样品，一份为备用样品。当独立包装产品质量不大于5kg时，应尽量整包装抽取，避免分装。

如需配套底漆，抽取底漆2份，每份不少于500g，一份为检验样品，一份为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582—2020 GB/T 6750—2007 GB/T 23986—2009 JC 1066-2008 GB/T 6750-2007 GB/T 9754-2007 GB/T 23985-2009 GB/T 1725-2007 GB 18581-2020 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 9756-2018 合成树脂乳液内墙涂料

GB 18582-2020  建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB/T 19250-2013  聚氨酯防水涂料

GB/T 23445-2009  聚合物水泥防水涂料

JC/T 864-2008  聚合物乳液建筑防水涂料

JC 1066-2008  建筑防水涂料中有害物质限量

JC/T 408-2005 水乳型沥青防水涂料

GB 18581-2020  木器涂料中有害物质限量

GB/T 23997-2009  室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料

HG/T 2240-2012  潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分）

GB/T 23998-2009  室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料

GB/T 23995-2009  室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料

GB/T 25251-2010  醇酸树脂涂料

GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料

GB/T 9755-2014 合成树脂乳液外墙涂料

JG/T 210-2018 建筑内外墙用底漆

JG/T 172-2014 弹性建筑涂料

JG/T 24-2018 合成树脂乳液沙壁状建筑涂料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。