纺织原料（无纺布）产品质量滑县监督抽查实施细则

（2023年版）

本细则适用滑县市场监督管理局组织的无纺布产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品10米，其中5米作为检验样品，5米作为备用样品。

注：如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超出检验合理要求

2 检验依据

表1 执行FZ/T64012-2013标准产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量偏差率 | GB/T24218.1-2009 |
| 2 | 单位面积质量变异系数 | GB/T24218.1-2009 |
| 3 | 断裂强力 | GB/T24218.3-2010 |
| 4 | 厚度偏差率 | GB/T24218.2-2009 |
| 5 | pH值 | GB/T7573-2009 |

表2 执行FZ/T64052-2014标准（卫生产品用）产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量偏差率 | GB/T24218.1-2009 |
| 2 | 纵向断裂强力 | GB/T24218.3-2010 |
| 3 | 横向断裂强力 | GB/T24218.3-2010 |
| 4 | Ph值 | GB/T7573-2009 |
| 5 | 荧光物 | FZ/T64052-2014 4.6 |

表3 执行FZ/T64005-2021标准产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量偏差率 | GB/T24218.1-2009 |
| 2 | 单位面积质量变异系数 | GB/T24218.1-2009 |
| 3 | 纵向断裂强力 | GB/T24218.3-2010 |
| 4 | 横向断裂强力 | GB/T24218.3-2010 |
| 5 | pH值 | GB/T7573-2009 |
| 6 | 荧光 | FZ/T64005-2021 6.4 |

表4 执行FZ/T 64034-2014标准产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量偏差率 | GB/T24218.1-2009 |
| 2 | 纵横向断裂强力 | GB/T24218.3-2010 |
| 3 | 纵横向断裂伸长率 | GB/T24218.3-2010 |
| 4 | 静水压 | GB/T 4744-2013 |
| 5 | 透气性 | GB/T 5453-1997 |

表5 执行FZ/T 64033-2014标准产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量偏差率 | GB/T24218.1-2009 |
| 2 | 单位面积质量变异系数 | GB/T24218.1-2009 |
| 3 | 断裂强力 | GB/T24218.3-2010 |
| 4 | 断裂伸长率 | GB/T24218.3-2010 |

表6 执行FZ/T64078-2019标准产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量偏差率 | GB/T24218.1-2009 |
| 2 | 单位面积质量变异系数 | GB/T24218.1-2009 |
| 3 | 纵横向断裂强力 | GB/T24218.3-2010 |
| 4 | 纵横向断裂伸长率 | GB/T24218.3-2010 |
| 5 | 过滤效率 | GB/T32610-2016/附录A |
| 6 | 阻燃性能 | GB/T5455-2014 |

注：不做预处理，过滤效率为初始过滤效率

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

FZ/T 64012-2013《卫生用水刺非织造布》

FZ/T 64052-2014 《短纤热轧法非织造布》（卫生产品用）

FZ/T 64005-2021《卫生用薄型非织造布》

FZ/T 64034-2014 《纺粘、熔喷、纺粘（SMS）法非织造布》

FZ/T 64033-2014 《纺粘热轧法非织造布》

FZ/T 64078-2019 《熔喷法非织造布》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。