2025年滑县食品用塑料包装容器等制品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品名称 |  | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合膜袋 |  | 膜类产品：每批次产品抽取样品3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2，平均分为2份，其中1份作为检验样品，1份作为备用样品；对于执行标准为GB/T 18706-2008的液体食品保鲜包装用纸基复合膜类产品，GB/T 19741-2005的液体食品包装用塑料复合膜类产品，GB 4806.13-2023中的预期与食品直接接触、且不经消毒或清洗直接使用的复合膜类产品应从每卷膜各抽取2.5m2×3，平均分为3份，其中1份作为其他检验用样品，1份作为微生物检验用样品，1份作为备用样品。 袋类产品：每批次产品抽取3箱，每箱中各抽取30个×2（袋规格应不小于15cm×15cm），平均分为2份，其中30个×3作为检验样品，30个×3作为备用样品；对于执行标准为GB/T 18706-2008的液体食品保鲜包装用纸基复合袋类产品，GB/T 18454-2019的液体食品无菌包装用复合袋类产品，GB/T 19741-2005的液体食品包装用塑料复合袋类产品，GB 4806.13-2023中的预期与食品直接接触、且不经消毒或清洗直接使用的复合袋类产品应分别从3箱中各抽取30个×3（袋规格应不小于15cm×15cm），平均分为3份，其中30个×3作为其他检验用样品，30个×3作为微生物检验用样品，30个×3作为备用样品。 |  |  |
| 2 | 塑料一次性餐饮具 |  | 不少于100个 | 不少于50个 | 不少于50个 |
| 3 | 食品接触用塑料材料及制品 | 食品包装用薄膜 | 随机抽取3卷（每卷膜外层除去至少2m，膜卷宽度应在200mm以上），每卷取不少于7.5m2，其中2卷作为检样，1卷作为备样。 |  |  |
|  |  | 食品包装塑料袋 | 卷筒包装的随机抽取一卷，去掉表面三层袋，抽取60只袋，其中30只作为检样，30只作为备样；散装的则随机抽取，数量同卷筒包装一致。 |  |  |
|  |  | 食品包装用容器 | 容量小于等于500mL，检24个，备12个 容量大于500mL，检18个，备12个 配相同数量的盖，样品食品接触面较小时，酌情增加样品数量，以满足试验需求。 |  |  |
|  |  | 瓶盖 | 不少于120个 | 不少于60个 | 不少于60个 |
|  |  | 食品用塑料自粘保鲜膜 | 3卷 | 2卷 | 1卷 |

2 检验依据

表2 复合膜袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.13-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52-2016 |
| 6 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |
| 7 | 特定迁移总量（以己内酰胺计） （限含PA材质的产品） | GB 31604.19-2016 |
| 8 | 邻苯类增塑剂特定迁移量 （限含PVC材质的产品） | GB 31604.30-2016 |
| 9 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计） （限含PET、PBT材质的产品） | GB 31604.30-2016 |
| 10 | 微生物总数/菌落总数 | GB 4789.2-2016 |
| 11 | 致病菌 | GB 4789.10-2016 GB 4789.4-2016 GB 4789.5-2012 GB 4789.11-2014 |
| 12 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 |
| 13 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
| 14 | 酵母菌 | GB 4789.15-2016 |
| 注：1.预期与食品直接接触，且不经消毒或清洗直接使用的复合材料及制品，微生物检验项目选择本表第11、12项，其中第11项检测沙门氏菌。 - 产品执行标准为GB/T 19741-2005，微生物检验项目还应选择本表的第10、11项；产品执行标准为GB/T 18706-2008，微生物检验项目还应选择本表的第10、11、12、13项；产品执行标准为GB/T 18454—2019，微生物检验项目还应选择本表的10、11、12、13、14项。 - 3、标准不同，检验项目不同 |  |  |

表3 塑料一次性餐饮具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 异嗅 | GB/T 18006.1-2009 |
| 2 | 结构 | GB/T 18006.1-2009 |
| 3 | 负重性能 | GB/T 18006.1-2009 |
| 4 | 耐温性能 | GB/T 18006.1-2009 |
| 5 | 漏水性 | GB/T 18006.1-2009 |
| 6 | 跌落性能 | GB/T 18006.1-2009 |
| 7 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
| 8 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 9 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |

表4 食品接触用塑料材料及制品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 3 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 4 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.13-2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品

GB 9685-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合

GB/T 18192-2008 液体食品无菌包装用纸基复合材料

GB/T 18454-2019 液体食品无菌包装用复合袋

GB/T 18706-2008 液体食品保鲜包装用纸基复合材料

GB/T 19741-2005 液体食品包装用塑料复合膜、袋

GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则

GB/T 26690-2011 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜

GB/T 26691-2011 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜

GB/T 28117-2011 食品包装用多层共挤膜、袋

GB/T 28118-2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

GB/T 30768-2014 食品包装用纸与塑料复合膜、袋

GB/T 40266-2021 食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜、袋质量通则

GB/T 41168-2021 食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋

GB/T 41169-2021 食品包装用纸铝塑复合膜、袋

GB/T 41220-2021 食品包装用复合塑料盖膜

BB/T 0012-2014 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜

BB/T 0041-2021 包装用多层共挤阻隔膜

BB/T 0052-2017 液态奶共挤包装膜、袋

BB/T 0084-2021 蒸煮食品常温储存包装用纸基 复合材料

QB/T 1871-1993 双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋

QB/T 2197-1996 榨菜包装用复合膜、袋

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。